Настоящие технические условия распространяются на бумагу микалентную различного назначения, предназначенную для изготовления микаленты, для упаковки и консервации промышленных изделий и произведений искусства, для реставрации утраченных частей документов и - художественных изделий, а также - для изготовления фильтров очистки воздуха.

Условное обозначение продукции в других документах и при её заказе должно содержать: наименование продукции, марку и обозначение настоящих технических условий.

Пример условного обозначения:

Бумага микалентная электротехническая    БМ Э ТУ 5433-001-74856981-2011

Бумага микалентная реставрационная         БМ Р ТУ 5433-001-74856981-2011

Бумага микалентная консервационная         БМ К ТУ 5433-001-74856981-2011

Бумага микалентная фильтровальная           БМ Ф ТУ 5433-001-74856981-2011

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведены в Приложении А (справочное).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Бумага микалентная   должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготовляться по технологической документации, утверждённой в установленном порядке.

1.1. Требования к сырью и материалам

1.1.1. Бумага микалентная должна изготавливаться из длинноволокнистого хлопкового волокна по нормативной документации или спецификации к контракту.

Допускается применение других видов длинных волокон растительного про-исхождения, изготовленных по нормативной документации и не ухудшающих свойств бумаги микалентной различного назначения.

1.1.2. При изготовлении бумага микалентной допускается применение связующих веществ по нормативной документации.

1.1.3. Бумага микалентная должна изготавливаться следующих марок для областей применения, указанных в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование и обозначение марки | Рекомендуемая область применения |
| --- | --- |
| Бумага микалентная электротехническая БМ Э | для изготовления микаленты и других электро-технических материалов |
| Бумага микалентная реставрационная БМ Р | для реставрации утраченных частей документов, художественных произведений и т.д. |
| Бумага микалентная консервационная БМ К | для упаковки и консервации промышленных изделий и произведений искусства |
| Бумага микалентная фильтровальная БМ Ф | для изготовления фильтров очистки воздуха |

1.1.4. Показатели качества бумаги микалентной различного назначения должны соответствовать нормам, указанным в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Норма для марок | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | БМ Э | БМ Р | БМ К | БМ Ф |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Масса бумаги площадью 1 м2, г | 20 ± 3 | ГОСТ 13199-88 (ИСО 536-95) |
| 2. | Толщина бумаги, мкм | 20±2 | 25 ± 5 | 70 ± 5 | ГОСТ 27015-86 |
| 3. | Разрушающее усилие в машинном направлении, Н (кгс), не менее | 25 (2,5) | 16 (1,6) | ГОСТ ИСО 1924-1 |
| 4. | Относительное удлинение при растяжении, %, не менее | 2.5 | 1.5 | ГОСТ ИСО 1924-1 |
| 5. | Сопротивление надрыву в поперечном направлении, Н, кгс, не менее | 9,0 (0,9) | 5,0 (0,5) | ГОСТ ИСО 1924-1 и п.5.6 настоящих технических условий |
| 6. | рН водной вытяжки, | 8 +1 - 2 | ГОСТ12523 и п.5.7 настоящих технических условий |
| 7. | Сорность, число соринок на 1 м 2 площадью от 0,3 до 0,5 мм2,включительно, не более | 210 | ГОСТ 13525.4 и п.5.8 настоящих технических условий |
| 8. | Влажность, %, не более | 8,0 | ГОСТ 13525.19 (ИСО 287-85) |

1.2. Основные параметры и характеристики

1.2.1. Бумага микалентная различного назначения  должна выпускаться в рулонах шириной от 750мм до 1270мм. Допускаемое отклонение по ширине ± 5 мм. Диаметр рулона должен быть от 120мм до 300мм.

1.2.2. По требованию потребителей допускается выпуск бумаги микалентной всех марок, как каландрированной, так и не каландрированной, в соответствии с техническим регламентом.

1.2.3. По требованию потребителей допускается микрокрепирование бумаги микалентной всех марок, в соответствии с техническим регламентом.

1.2.4. Бумага микалентная не должна иметь складок, надрывов и сквозных отверстий. Допускается наличие незначительных складок, неравномерности толщины по ширине полотна, видимых при перемотке бумаги, если количество таких дефектов не превышает 3%  длины рулона.

1.2.5. Обрез кромок должен быть ровным и чистым.

1.2.6. Намотка бумаги должна быть плотной и равномерной по всей ширине рулона.

1.2.7. В рулоне допускается не более трёх обрывов. Концы обрывов не склеиваются.

1.3. Упаковка

1.3.1. Бумага микалентная должна упаковываться в два слоя бумаги обёрточной по ГОСТ 8273 и один слой бумаги парафинированной по ГОСТ 9569 или один слой бумаги двухслойной упаковочной по ГОСТ 8828 с загибом её на торец таким образом, чтобы бумага полностью закрывала торцевую часть рулона.

Допускается применение другой упаковки, обеспечивающей сохранность бумаги микалентной при транспортировании и хранении.

1.4. Маркировка

1.4.1. На каждый рулон бумаги микалентной должен быть наклеен паспорт качества с маркировкой, характеризующий упакованную продукцию.

1.4.2. Маркировка должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и фактический адрес;

- наименование заказчика;

- марку бумаги микалентной;

- обозначение настоящих технических условий;

- номер партии;

- номер рулона;

- дату изготовления;

- значения показателей качества бумаги (согласно Таблице 2).

Допускается внесение информационных дополнений по согласованию сторон.

1.4.3. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Крюками не брать».

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Бумага микалентная  согласно ГН 2.2.5.1313-03 относится к IV классу опасности и токсикологического действия на организм человека не оказывает.

2.2. Общие требования безопасности по ГОСТ 12.0.001.

2.3.Пожарная безопасность по ГОСТ 12.1.004, категория пожаробезопасности – В-1 в соответствии с НПД 105-95.

2.4. Взрывобезопасность по ГОСТ 12.1.010.

2.5. Контроль воздуха рабочей зоны за содержанием бумажной пыли по ГОСТ 12.1.005.

2.6. Требование безопасности к оборудованию по ГОСТ 12.2.061 и требования к производственным процессам по ГОСТ 12.3.002.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Бумага микалентная  является пожароопасной, не самовоспламеняющейся, взрывобезопасной.

3.2. Бумага не выделяет вредных соединений в воздушной среде и сточных водах.

3.3. Отходы, образующиеся при изготовлении бумаги микалентной, подлежат переработке.

4. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

4.1. Приёмо-сдаточным испытаниям должна подвергаться каждая партия бумаги микалентной. Определение партии бумаги микалентной и объём выборок по ГОСТ 8047.

4.2. Партией считают бумагу микалентную одной марки и одного размера, оформленную одним документом о качестве.

Документ о качестве (паспорт качества) включает:

- наименование и марку продукции;

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и фактический адрес;

- номер партии, номер рулона;

- дату изготовления;

- информацию о соответствии настоящим техническим условиям.

Допускается внесение информационных дополнений по согласованию сторон.

4.3. При приёмо-сдаточных испытаниях проводят контроль внешнего вида, качество намотки, размеров и показателей качества в соответствии с Таблицей 2 настоящих технических условий.

4.4. При получении  неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей,  по нему проводят повторные испытания образцов на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Отбор проб и подготовку образцов для испытаний проводят по ГОСТ 8047.

5.2. Кондиционирование образцов перед испытаниями и испытания должны проводиться по ГОСТ 13523 при температуре воздуха (23 ± 1)0 С и относительной влажности воздуха (50 ±2)%. Продолжительность кондиционирования не должна быть менее 2-х часов.

5.3. Ширину рулона определяют по ГОСТ 21102.

5.4. Внешний вид, качество намотки, количество обрывов контролируют визуально.

5.5. Контроль маркировки и упаковки проводят внешним осмотром.

5.6. Сопротивление надрыву бумаги микалентной марки БМ Э должно определяться на разрывной машине со специальным приспособлением. Тип разрывной машины, проведение испытания и используемая аппаратура по ГОСТ ИСО 1924-1-96. Приспособление (Чертёж 1) закрепляется в нижнем зажиме разрывной машины.

Фиксируемое расстояние между зажимами должно составлять 150 ± 1 мм.

Полоску испытываемой бумаги шириной 15 мм и длиной не менее 150 мм зажимают в приспособлении, перегибая её через опорную грань. Другой конец полоски должен быть укреплён в верхнем зажиме разрывной машины таким образом, чтобы линия перегиба полоски бумаги составляла с опорной гранью приспособления угол 80 . Продольная ось полоски бумаги должна совпадать с осью зажимов и направлением движения подвижного зажима.

Перекос полоски не допускается.

Испытанию подвергают пять полосок бумаги, вырезанных в продольном направлении из каждого испытываемого листа.

За результат принимается среднее арифметическое из пяти определений, округлённое до 1 Н (0,1 кгс).

Чертёж 1.

|  | верхний зажим разрывной машины |
| --- | --- |
|  | нижний зажим разрывной машины |
|  | образец |
|  | линия перегиба образца |

5.7. Определение величины рН водной вытяжки по ГОСТ 13523 со следующим дополнением: водная вытяжка должна быть получена путём горячего экстрагирования. Определение рН водной вытяжки проводится один раз в смену.

5.8. Сорность бумаги микалентной подсчитывается на одной стороне листа.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование и хранение бумаги микалентной осуществляются по ГОСТ 1641.

6.2. Бумага микалентная   должна перевозиться в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для транспорта данного вида.

6.3.Бумага микалентная   должна храниться в закрытых помещениях, защищёнными от атмосферных осадков и почвенной влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств.

7. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие бумаги  микалентной требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

7.2. Срок годности  бумаги микалентной составляет 25 лет со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

### ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

Нормативных  документов, на которые даны ссылки

в настоящих технических условиях

ГОСТ 12.0.001 – 82     ССБТ. Основные положения

ГОСТ 12.1.004 – 91     ССБТ. Пожарная безопасность

ГОСТ 12.1.005 – 88     ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010 – 76     ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.061 – 81     ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.3.002 – 75     ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 1641 – 75           Бумага. Упаковка и маркировка бумаги промышленных форматов

ГОСТ 8047-2001         Бумага и картон. Правила приёмки. Отбор проб для испытаний

ГОСТ 8273– 75           Бумага обёрточная

ГОСТ 8328-75             Бумага двухслойная упаковочная

ГОСТ 9569-2006         Бумага парафинированная

ГОСТ 12523-77           Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины рН водной

вытяжки

ГОСТ 13199 – 88         Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения массы продукции площадью 1 м2.

ГОСТ 13523-78           Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов

ГОСТ 13525.3-97        Полуфабрикаты волокнистые и бумага. Метод определения сопротивления раздиранию (метод Эльмендорфа)

ГОСТ 13525.4 – 68      Бумага и картон. Метод определения сорности

ГОСТ 13525.19 – 91    Бумага и картон. Метод определения влажности.

ГОСТ 14192 -  96         Маркировка грузов

ГОСТ 27015 – 86         Бумага и картон. Метод определения толщины, плотности и удельного веса.

ГОСТ ИСО 1924-1-96 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы определения прочности на разрыв и удлинения при растяжении

### НПБ 105-95                  Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

ГН 2.2.5.1313 - 03        «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ воздухе рабочей зоны»

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |