Настоящие технические условия распространяются на бумагу длинноволокнистую хлопковую, предназначенную для изготовления микаленты, для упаковки и консервации промышленных изделий и музейных экспонатов, для реставрации утраченных частей документов и произведений искусства, а также - для изготовления фильтров очистки воздуха.

Условное обозначение продукции в других документах и при её заказе должно содержать наименование продукции и обозначение настоящих технических условий.

Пример условного обозначения:

Бумага длинноволокнистая хлопковая БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведены в Приложении А (справочное).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Бумага длинноволокнистая хлопковая  должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготовляться по технологической документации, утверждённой в установленном порядке.

1.1. Требования к сырью и материалам

1.1.1. Бумага длинноволокнистая хлопковая должна изготавливаться из длинноволокнистого хлопкового волокна I сорта I типа по ГОСТ 3279-76. Допускается применение других видов  длинных волокон растительного происхождения, не ухудшающих свойств бумаги длинноволокнистой хлопковой.

1.1.2. При изготовлении бумаги длинноволокнистой хлопковой допускается применение связующих веществ по нормативной документации.

1.1.3. Показатели качества бумаги длинноволокнистой хлопковой должны соответствовать нормам, указанным в Таблице 1.

1.2. Основные параметры и характеристики

1.2.1. Бумага длинноволокнистая хлопковая  должна выпускаться в рулонах шириной  от 900мм до 1050мм. Допускаемое отклонение по ширине ± 5 мм.

Диаметр рулона должен быть не более 200 мм.

1.2.2. По требованию потребителей допускается выпуск бумаги длинноволокнистой хлопковой, как каландрированной, так и микрокрепированной, в соответствии с техническим регламентом.

1.2.3. Бумага длинноволокнистая хлопковая не должна иметь складок, надрывов и сквозных отверстий.

1.2.4. Обрез кромок должен быть ровным и чистым.

1.2.5. Рулоны бумаги должны наматываться на твердые цилиндрические бумажные гильзы по п.2.1 ГОСТ 1641-75. Намотка бумаги должна быть плотной и равномерной по всей ширине рулона. Закладка листов для выравнивания намотки рулона не допускается.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масса бумаги площадью 1 м2, г | 17 ± 3 |  | ГОСТ 13199-88 (ИСО 536-95) |
| 2. | Толщина бумаги, мкм | Каландрированная | 25 ± 5 |  | ГОСТ 27015-86 |
|  |  | Микрокрепированная | 35 ± 5 |  |  |
| 3. | Разрушающее усилие в машинном направлении, Н (кгс), не менее | Каландрированная | 25 (2,5) |  | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |
|  |  | Микрокрепированная | 30 (3,0) |  |  |
| 4. | Относительное удлинение в машинном направлении, %, не менее | Каландрированная | 2,5 |  | ГОСТ 27015-86 |
|  |  | Микрокрепированная | 4,0 |  |  |
| 5. | Сопротивление надрыву в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | Каландрированная | 9,0 (0,9) |  | ГОСТ ИСО 1924-1-96 и п.5.6 настоящих технических условий |
|  |  | Микрокрепированная | 10,0 (1,0) |  |  |
| 6. | рН водной вытяжки, горячее экстрагирование | 8 +1-2 | ГОСТ 12523-77 и п.5.7 настоящих технических условий |
| 7. | Сорность, число соринок на 1 м 2 площадью от 0,3 до 0,5 мм2 включительно, не более | 100 | ГОСТ 13525.4-68 |
| 8. | Влажность, %, не более | 8,0 | ГОСТ 13525.19-91 (ИСО 287-85) |

1.2.6. В рулоне допускается не более трёх обрывов. Концы обрывов не склеиваются и отмечаются цветными сигналами.

1.3. Упаковка

1.3.1. Бумага длинноволокнистая хлопковая должна упаковываться в два слоя бумаги обёрточной по ГОСТ 8273-75 или в один слой бумаги двухслойной упаковочной по ГОСТ 8828-89 с загибом её на торец таким образом, чтобы бумага полностью закрывала торцевую часть рулона.

Допускается, по соглашению с потребителем, применение другой упаковки, обеспечивающей сохранность бумаги длинноволокнистой хлопковой при транспортировании и хранении.

1.4. Маркировка

1.4.1. На каждый рулон бумаги длинноволокнистой хлопковой должен быть наклеен бумажный ярлык с маркировкой, характеризующий упакованную продукцию.

1.4.2. Маркировка должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак и фактический адрес;

- обозначение настоящих технических условий;

- номер партии;

- номер рулона;

- дату изготовления;

- значения показателей качества бумаги (согласно Таблице 1).

Допускается внесение информационных дополнений по согласованию сторон.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Бумага длинноволокнистая хлопковая  согласно ГН 2.2.5.1313-03 относится к IV классу опасности и токсикологического действия на организм человека не оказывает.

2.2. Общие требования безопасности по ГОСТ 12.0.001-2013.

2.3. Пожарная безопасность по ГОСТ 12.1.004-91, категория пожаробезопасности – В-1 в соответствии с НПД 105-95.

2.4. Взрывобезопасность по ГОСТ 12.1.010-76.

2.5. Контроль воздуха рабочей зоны за содержанием бумажной пыли по ГОСТ 12.1.005-88.

2.6.Требование безопасности к оборудованию по ГОСТ 12.2.061-81 и требования к производственным процессам по ГОСТ 12.3.002-2014.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1.Бумага длинноволокнистая хлопковая  является пожароопасной, не самовоспламеняющейся, взрывобезопасной.

3.2.Бумага длинноволокнистая хлопковая не выделяет вредных соединений в воздушную среду и сточные воды.

3.3.Отходы, образующиеся при изготовлении бумаги длинноволокнистой хлопковой, подлежат переработке.

4. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

4.1.Приёмо-сдаточным испытаниям должна подвергаться каждая партия бумаги длинноволокнистой хлопковой. Определение партии бумаги длинноволокнистой хлопковой и объём выборок по ГОСТ 32546-2013.

4.2. Партией считают бумагу длинноволокнистую хлопковую, поставленную в рулонах одного формата или одной ширины, одной марки, оформленную одним документом о качестве.

Документ о качестве (паспорт качества) включает:

- наименование и марку продукции;

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак и фактический адрес;

- информацию о соответствии настоящим техническим условиям;

- номер партии, номер рулона;

- дату изготовления.

Допускается внесение информационных дополнений по согласованию сторон.

4.3. При приёмо-сдаточных испытаниях проводят контроль внешнего вида, качества намотки, размеров рулона и показателей качества в соответствии с Таблицей 1 настоящих технических условий.

4.4. При получении  неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей,  по нему проводят повторные испытания образцов на удвоенной выборке, отобранной  из той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Отбор проб и подготовку образцов для испытаний проводят по ГОСТ 32546-2013.

5.2. Кондиционирование образцов перед испытаниями и испытания должны проводиться по ГОСТ 13523-78  при температуре воздуха (20±2)0 С и относительной влажности воздуха (50±2)%. Продолжительность кондиционирования не должна быть менее 2-х часов.

5.3. Ширину рулона определяют по ГОСТ 21102-97.

5.4. Внешний вид, качество намотки, количество обрывов контролируют визуально.

5.5. Контроль маркировки и упаковки проводят при внешнем осмотре.

5.6. Сопротивление надрыву бумаги длинноволокнистой хлопковой должно определяться на разрывной машине со специальным приспособлением. Тип разрывной машины, проведение испытания и используемая аппаратура - по ГОСТ ИСО 1924-1-96. Приспособление (Приложение Б Черт. 1) закрепляется в нижнем зажиме разрывной машины.

Фиксируемое расстояние между зажимами должно составлять 180±1мм.

Полоску испытуемой бумаги  длиной не менее 180 мм зажимают в верхнем зажиме разрывной машины. Другой конец полоски закрепляется в приспособлении после перегиба ее через опорную грань. Линия перегиба полоски бумаги должна  составлять с опорной гранью приспособления угол 80 . Продольная ось полоски бумаги должна совпадать с осью зажимов и направлением движения подвижного зажима.

Перекос полоски не допускается.

Испытанию подвергают пять полосок бумаги, вырезанных в машинном направлении из  испытуемого образца.

За результат принимается среднее арифметическое из пяти определений, округлённое до 1 Н (0,1 кгс). При подсчете среднего арифметического ни одна из величин показателя сопротивления надрыву не должна быть менее 6 Н (0,6 кгс).

5.7. Определение величины рН водной вытяжки по ГОСТ 12523-77, водная вытяжка должна быть получена путём горячего экстрагирования.

5.8. Сорность бумаги длинноволокнистой хлопковой по ГОСТ 13525.4-68 подсчитывается на одной стороне листа, ввиду прозрачности бумаги.

5.9. Влажность определяется по ГОСТ 13525.19-91.

5.10. Разрушающее усилие в машинном направлении определяется по ГОСТ ИСО 1924-1-96.

5.11. Толщина определяется по ГОСТ 27015-86.

5.12. Относительное удлинение в машинном направлении определяют по ГОСТ ИСО 1924-1-96.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1.Транспортирование и хранение бумаги длинноволокнистой хлопковой осуществляются по ГОСТ 1641-75.

6.2.Бумага длинноволокнистая хлопковая должна перевозиться в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для транспорта данного вида.

6.2.Бумага длинноволокнистая хлопковая   должна храниться в закрытых помещениях, защищёнными от атмосферных осадков и почвенной влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель  гарантирует соответствие  бумаги  длинноволокнистой хлопковой требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

7.2. Срок годности  бумаги длинноволокнистой хлопковой составляет 25 лет со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

### ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных  документов, на которые даны ссылки

в настоящих технических условиях

| ГОСТ 12.0.001-2013 | ССБТ. Основные положения. |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. |
| ГОСТ 12.1.010-76 | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. |
| ГОСТ 12.2.061- 81 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам. |
| ГОСТ 12.3.002-2014 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 1641-75 | Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. |
| ГОСТ 3279-76 | Волокно хлопковое. |
| ГОСТ 8273-75 | Бумага обёрточная. |
| ГОСТ 8828-89 | Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. |
| ГОСТ 12523-77 | Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины рН водной вытяжки. |
| ГОСТ 13199-88 (ИСО 536-95) | Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения массы продукции площадью 1м2. |
| ГОСТ 13523-78 | Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов. |
| ГОСТ 13525.4-68 | Бумага и картон. Метод определения сорности. |
| ГОСТ 13525.19-91 (ИСО 287-85) | Бумага и картон. Метод определения влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу. |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов. |
| ГОСТ 21102-97 | Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа. |
| ГОСТ 27015-86 | Бумага и картон. Метод определения толщины, плотности и удельного объёма. |
| ГОСТ 32546-2013 | Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества. |
| ГОСТ ИСО 1924-1-96 | Бумага и картон. Определение прочности при растяжении. Часть 1. Метод нагружения с постоянной скоростью. |
| НПБ 105-95 | Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. |
| ГН 2.2.5.1313-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

Приложение Б

(обязательное)

Чертёж 1.

|  | верхний зажим разрывной машины |
| --- | --- |
|  | нижний зажим разрывной машины |
|  | образец |
|  | линия перегиба образца |

Лист регистрации изменений

| Номер измене-ния | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |